第 一 章　總則

一、本施工規範為合約書之一部份，其所列各種材料施工方法及標準為監造、請款、驗收之依據，承商均應充份認知其內容。

二、承商對各項文件、圖說均應確實了解，估價前並須親自到工程地點詳細勘察，對於地勢、土質、緊鄰鄰地之環境，原有溝渠、建築物、工作場所、交通運輸、自來水、電、瓦斯、通訊管線、當地法規以及其他特別規定等，均須調查清楚，日後不得再籍詞加價。

三、圖樣、施工規範標準

(一)	圖樣包括本合約圖及一切後續補充之詳圖，和本工程於施工進行中，本所對某部份工程合約圖內材料及做法若不盡詳細時，得逕行補充施工大樣圖，承商應照補充詳圖施作，不另給價。

(二)	本所有改良原合約圖之權，該改良變更圖發交給承商後，如承商認為有增加工、料時，應於七日內提出追加工料原因及明細，否則該變更圖即認為與原圖工、料相符，日後承包人不得再要求加價。

(三)	圖樣及施工規範均係說明工程上一切施工順序，構造方法、使用材料規格之重要文件，二者均有同等效力，其有載於此而未載於彼，或二者所載偶有不符者，承包人員均應依照建築師之解釋辦理。

(四)	所有圖樣應以註明之尺寸為準，尺寸數字如有未註明錯誤或不相符時，均應由建築師解釋說明。

(五)	本工程係屬總價承包之工程，標單內所列之項目及數量，僅供承包人之參考，在投標前，承包人均已充份認知本工程範圍、施工圖、施工規範、現場及環境及一切為完成本工程所需之工料，標單內所有數量不符或遺漏之項目，應視同已合併於其他相關項目估計在內，故工程總價應包括所有人工、材料、工具、運輸、保險、鄰房屋損、意外賠償等費用，如標單、圖樣、施工規範三者均未載明而為工程慣例上所應有或不可缺者，承商均應遵從指示辦理，不得推諉或要求加價。

四、工程施工與管理

(一)	承商應雇用有豐富工程經驗之負責人常駐工地，如建築師或甲方認該負責人不能勝任工作時，得要求承商換人，未經建築師或甲方同意，承商亦不得任意變更工地負責人。

(二)	承商於施工前均應詳讀各種圖說規定，如發現有錯誤不符或應刪除之部份，應立即反應建築師做處理，否則其所造成之損失，承商應負責。

(三)	承商應負責所有本合約規定下各工程的配合協調，並督促其他配合承商共同依施工進度表施作，如承商未盡到協調、督促責任而造成工程之一切損失，承商須負一切的賠償責任。

(四)	本工程施工，承商應遵守當地的一切法規，不得影嚮他人對交通、噪音、灰塵、安全、環保、清潔等的合理要求。

五、工程材料

(一)	本工程所有施作之材料均應依照本規範之規定，如無規定，則應符合國家標準(CNS)及正字標記之規定，如我國無該標準，則應符合美、日之國家標準，並在建築師或甲方要求下以測試來驗證其品質，其費用由承商負擔，承商不得拒絕。

(二)	本工程所有之材料均應為新品，不得以舊品來混充，如一經發現，承商必須拆除更換。

(三)	本工程所有運達工地之材料，除工地放行許可外，均不得運離工地，其輔助之施工機具，則必須在該項工程施作完成後方得運離。

(四)	本工程材料如需進口或製造時，承商應提早訂購，如因此而延誤工期，其後果承商自行負責，不得要求變更材料或工程延期。

六、施工方法

本工程施工方法均應依照本規範之規定進行，如無規定，則應依傳統慣例之施工作法，並經建築師核可，絕不可偷工減料，影嚮施工品質。

七、工程變更及增減

本工程當甲方提出工程變更需要時，承商均應照做，數量增減依照原合約單價計算，新增項目，其單價由雙方議定，但僅變更式樣或為慣例所必須之情形，不得視為變更設計，亦不辦理追加減帳。

八、工程檢驗

本工程承商除應依照主管建築機關報請勘驗外，並在
1.	每層樓板澆灌前；
2.	估驗請款前；
3.	工程完工初驗時；
報請建築師現場監工及甲方監工檢驗，檢驗應依照本規範之標準，不合規定即應依法定程序處理。

九、工地環境

承商對工地應經常保持整潔，各種器材及設備應置於規定之場所，為確保施工安全及維護公共秩序，承包人應做各種適當的防護措施，並遵照「勞工安全衛生設施規則」及「營造安全衛生設施標準」之規定辦理。

十、工地撤除清理

工程竣工後，承商在工地自備之工房，及其他臨時施工設施均應撤除，工地清潔應遵照甲方規定至完成為止，上項工作之完成時間是否拖延，甲方得引用工程逾期條款予以罰款處理。

十一、竣工圖

各種承商於完工驗收時均應提送本工程之竣工圖三套與甲方存檔，該竣工圖應完全依照工程完工現況繪製，並裝訂成冊，本工程驗收時以該竣工圖作驗收之依據。

第 二 章　開工準備工作

承商於進場前應就下列工作進行準備：

一、基地勘查

(一)	影嚮施工之舊有建物包含地上，地下及其基礎配管等。

(二)	地上公共設施如電力、電信桿、消防栓之遷移。

(三)	地上公共設施如自來水、下水道、瓦斯管之遷移。

(四)	基地四週高壓線之遷移及保護。

(五)	基地四週建物鄰房之統計、調查，對現有龜裂情形照像存檔，並由鄰里長或中人比對現況後簽名留記或請具有公信力單位給予鑑定，以備作為日後施工損害賠償之依據。

(六)	基地上現有樹木之保護、移植或砍除。

(七)	依據周邊道路情形，基地及工程施工情形，擬定工地配置圖送建築師審核。

二、編製工程進度表

依據工程範圍及工程期限擬定工程進度，並核算各工程段落，各項工程數量依據決標金額調整單價送建築師及甲方通過後，編訂工程契約書。

第 三 章　假設工程

一、整地

承商於施工前需將基地內的雜草、雜物及亂石清除平，如有必要需用2000PSI混凝土或級配將基地舖設平整。

二、搭設工務所

工務所的搭設，應附設甲方及建築師派駐現場監工之辦公空間，且須注意安全及施工進行中的妨礙，廁所必須設化糞池及抽水馬桶。

三、搭設安全圍籬

(一)應於工地四週搭設厚1.2公厘以上之鐵板圍籬，高度2.4公尺，並依規定油漆，臨接有圍牆或河川溝渠等天然屏障，處經許可則免設。

(二)面臨十公尺以上之道路，應用1.5公厘之鋼板搭設，淨寬1.3公尺淨高2.4公尺有頂蓋之安全走廊，供人通行並設照明設備。

(三)行人安全走廊應待工程全部完工後拆除。

四、視工程需要得設置截水溝，沈砂池清洗台，以維環境衛生四週排水溝並應作有計劃的保護，以免堵塞造成水患。

五、臨時用電、用水的申請、工程輔助及緊急救援設備應進場如發電機、抽水機、照明燈具等。

六、申報開工

(一)	開工前準備地界鑑界成果表，供確認施工地界。

(二)	設置工程標示牌，警告安全標示及設備。

(三)	施工計劃書之擬定，敘述施工步驟、順序、廢棄土處理計劃、工程人員計劃、工地配置、排放水計劃、安全措施計劃。

(四)	填寫開工報告書向主管機關報備。

第 四 章　放樣工程

一、施工範圍

(一)	開工前建築線、建築物基準點、地界線等測定。

(二)	地下室開挖前之擋土設施位置，地下室開挖後之高程、安全支撐，建物樑柱尺寸、位置之測定。

(三)	各層外部之高程、門窗、樑柱尺寸位置及各戶室內隔間門窗位置，水平基線等測定。

(四)	屋頂突出物、水箱、女兒牆位置高程之測定。

(五)	使用執照領取前後之一樓庭院、停車位、圍牆、花台、排水溝、防火巷、地界線等位置及高程測定。

二、本工程所需使用之施工儀器(經緯儀、測距儀)均由承包商自理。

三、本工程所需之基準標點應訂定製作於不易移動及不易被施工機械毀損之處，並需妥加保護，承包商所製定之基準點需經工地人員核定後方可訂定。

四、內外牆放樣時於磁磚計劃核准後，其放樣尺寸得配合磁磚計劃施工。

五、若因連續雨天無法以墨線放樣，工地人員得要求以鋼釘訂出外牆樑柱之位置高程尺寸，以利後續工程進行。

六、每層放樣其樑柱牆尺寸位置高程，均需由基準點及補助點重測引進，以減少誤差。

七、外牆翼應彈出垂直線，並於每處之內外角彈出二條輔助垂直線，以利泥水之吊線。

八、承商應於每層模板完成後，混凝土灌注前，於每支柱鋼筋上標示各層之水平標點，以利整體鏝光之施工。

九、外牆放樣時需一併將隔間牆位置定出，以利砌磚之施工內外牆交角處時，交丁磚之預留。

十、承商應於每層內外牆隔間完成時定出每層之水平線及地坪輔助線，以利門窗、踢腳板、泥水等後續工程之施工。

十一、承商於每層垂直，水平線定出後，應再以儀器校核是否有誤差。

第 五 章　鋼筋及綁紮工程

一、本工程所使用之鋼筋應依照設計圖中所規定的強度來使用，並須符合中國國家標準CNS之規定，無鏽蝕致斷面減少者，除#2以下或另有規定外，均應使用竹節鋼筋，使用前應將鋼筋表面之浮鏽、油脂、塗料及足以防礙與混凝土粘著之物件清除乾淨，每批鋼筋運至工地，均得由工地人員抽樣送往檢驗，其檢驗費用由承商負擔，鋼筋單位容許誤差如下表：

| 鋼 筋 稱 號 標 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋼 筋 稱 號 |  | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 |
| 直徑 | 英 吋 | 0.250 | 0.370 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1.0 | 1.128 | 1.27 | 1.41 |
|  | 公 厘 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.7 | 32.3 | 35.8 |
| 單位 重量 | 公斤/公尺 | 0.25 | 0.559 | 0.994 | 1.55 | 2.24 | 3.05 | 3.98 | 5.06 | 6.41 | 7.91 |
| 容許 誤差 ％ | 大 批 | ±5 | ±3.5 | ±3.5 | ±3.5 | ±3.5 | ±3.5 | ±3.5 | ±3.5 | ±3.5 | ±3.5 |
|  | 單 支 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |

第 六 章　鋼筋彎紮組立工程

一、為本工程鋼筋彎紮組立所需之一切人工、材料、工具包括搬運吊車吊運至施工樓層、地點、水泥墊塊等，均屬於承包商施工範圍。

二、鋼筋加工：
除特准者外，所有鋼筋必須冷彎，凡已埋在混凝土中之鋼筋，其處露部份不得再彎曲。

三、排置：

(一)	鋼筋須依照設計圖之尺寸，位置確實排置、其彎勾、錨定等，均應依附圖所示規定辦理。

(二)	板牆其主筋應置於最外層。

(三)	樓板鋼筋應設90度彎勾錨入邊樑內。

(四)	柱筋之接續，應置於樓層高度1/4至3/4間距內。

(五)	承商應負責配合每處預留鋼筋或插筋，其大小及間距應與設計圖相等。

(六)	開口處四角均應補強，補強筋不小於主節，長度不小於開口邊長，其支數至少每角二支以上。

(七)	樑柱箍筋應切實依照設計圖配置，以免往後之剪力破壞裂縫產生。

(八)	樑柱筋均須用#20以上之鉛絲紮牢於定位，不可搖動成歪斜以影嚮應力之承載。

四、保護層：
承商應準備各種厚度之水泥墊塊，使鋼筋有足夠之保護層，除特殊規定者外，鋼筋保護層應依下列規定：
版　：2.5公分　　牆　：2公分　 　 地下室牆：4分分
柱樑：4公分　　　基礎：6.5公分　  地樑地下室外柱：6.5公分

五、鋼筋壓接：

(一)	本工程所有25公厘直徑以上之柱筋均採用瓦斯壓接。

(二)	壓接位置應選擇1/4樓高以上之處所，並應錯開。

(三)	材料規格不同，直徑相差6mm以上之鋼筋不得用壓接。

(四)	鋼筋壓接器應採用對鋼筋斷面，加壓能保持300kg/cm2以上，且在加壓時，鋼筋之接合部份，不得發生偏移、折斷、彎曲之情形。

(五)	壓接前，應將壓面以電磨機研磨將鐵鏽、油漬等污物清除乾淨，至白色為準。

(六)	鋼筋之壓接，應將欲接之鋼筋，固定於壓接器後，由兩端相對加壓，加熱之至接合表面達溶解溫度(約1500℃)時徐徐加熱，加壓至壓接部份直徑擴張為原鋼筋之直徑1.2~1.3倍時為止。

(七)	加熱應使用多口式火嘴，從鋼筋四週同時加熱，所用火陷應完全將鋼筋壓接部位覆蓋包圍，以不發生氧化層為原則。

(八)	承商預留鋼筋長度時，應考慮因壓接而縮短之部份，使能符合壓接位置之要求。

(九)	下列情形承商應切除重新施工：

1.	壓接中火焰突然停止或變化時。

2.	壓接部位有顯著之龜裂情形。

3.	壓接部位之鋼筋中心軸偏心超出直徑之1/10以上時。

4.	壓接處之擴張不足經再加熱壓接仍未達要求標準時。

(十)承商所使用之燃燒氣體應特別注意安全，遇大雨或強風時應停止施工，但如有遮雨或擋風設施時，得進行施工。

(十一)承商於每次施工後需檢驗拉力強度，並附拉力實驗報告書，每次實驗數量以工地主任視情況決定，每次至少二個接頭以上，而均能符合原鋼強度規定為合格(試驗以鋼筋拉力，彎曲力強度試驗法)，如有不合格，則再取同數量試驗如再有不合格則每支罰款五萬元，並提出檢討報告後，方可進行下次之施工，其試驗報告必須在混凝土澆濤前提出，一切試驗費用由承包商負擔。

六、檢驗：

(一)	每批鋼筋進場，承商應接受工地抽樣送往檢驗，是否符合設計規範之規定，其檢驗費用由承商負擔，不合格者立即運離現場。

(二)	鋼筋每次綁紮完成，應接受工務人員檢驗，如有錯誤需即時修正，不得推塘，並在要求補強下，亦應配合指示加筋補強。

(三)	如為供應材料，承商於現場加工後，其廢料短料應集中至指定位置堆放，不可任意丟棄，鋼筋加工損耗不得超過3%，其超出部份由承商支付。

(四)	每批鋼筋均須檢驗鋼筋輻射量，並須符合原子能委員會的鋼筋輻射標準，其檢驗須以書面送達工地存檔，不合標準應即運離工地，並通報原子能委員會，其檢驗費用由承商負擔。

第 七 章　模板及組立工程

一、材料

模板一般得用杉、松；松、角材得用杉木及楠木，須選用乾燥、平直、無死節、無裂縫或其他缺點，使用其他材料者須經工地主任同意，方可使用。

二、加工

模板經一面刨光後，厚度不得小於1.5公分，樑底及柱模不得小於1.8公分，且應均為新料為原則，如用舊料應加釘3公厘厚防水夾板一層。所有模型均由承包人自行設計，經工地主任認可後須依設計圖所示形狀、尺寸正確拼接，模板組裝前須將板面上混凝土碴及泥砂徹底清除，沖洗乾淨並塗以礦油或工地認可之脫模劑，模型塗油工作不得沾污樓板，染污混土表面。

三、組裝

本工程所有之支柱、施工架、活動板均包含於承商工作範圍內，模板須照設計圖之位置、形狀、尺寸正確安裝。

(一)	柱樑等以螺栓緊繫結牢固或經同意後得用10號之鐵絲以緊張器拉緊，立柱模四面立模並加支撐。

(二)	立柱組立須確依放樣位置，四柱角以吊線確定垂直度。

(三)	所有樓板及樑底均須於中央隆起3/1000坡度，以防拆模後之沈陷，屋頂結構應依工地人員指示做瀉水坡度。

(四)	所有支柱均需垂直、堅固、禁止斜撐、支柱間距及支柱間之連結橫桿，均依照工地指示辦理，支柱底需用楔木墊穩，不得以磚塊墊填，支柱間距不得大於一公尺。

(五)	樑及樓板於固定支撐時，承商須以儀器測試水平。

(六)	本工程所有開口、牆面(電錶箱、開關箱、消防箱等)樓板開口(管道間、中間椿、放樣孔等)承商均應負責組模隔離或補孔，其開口位置應依照設計圖所示位置。

(七)	本工程所有伸縮縫，承商應負責埋設保麗龍或柏油蔗板等之間隔材，鋁門窗四週固定片處，承商應以木楔或保麗龍預留缺口，以利鋁門窗固定片之按裝，所有預埋材料均應由承商自備。

(八)	承商施工時，若不慎將預埋管線以電鑽鑽破時，應即時呈報工地，其重新配管所需費用由承商負擔，若其不報而為檢驗人員查出則處以更換費用五倍之懲罰金。

(九)	組裝完成後須於模頂內側設置混凝土澆置高度之水平記號以為施工憑據，其上不得堆置材料及其他重物。

四、清水模板

凡為清水混凝土處，除另有規定外，模板均應加釘一層厚六公厘之防水夾板為襯料，其接縫由承商負責磨平，清水模板拆模後，如因凸凹不平，影嚮美觀而必須粉刷時，其工料由承商支付。

五、檢查

(一)	承包人對於設計圖均應充分了解，偶有圖說不明或不能了解或圖說錯誤違反正確工程需要，均需即時反應工地否則為求正確而拆除重做時，承商不得異議，並需即時照做不另給價。

(二)	所有柱模及牆模底部，應預留清潔口，以將遺留之木屑垃圾清除運棄，並於澆鑄混凝土前封閉。

(三)	混凝土澆置時，承商應派有經驗之木工經常負責檢修以防意外發生。

(四)	灌鑄混凝土時，如發生漏漿或爆模，承商應迅速配合拆打工清除，並修復模板，再追究是因震動過度或模板裝釘不實所致，以免再發生類似情況。

六、拆模

模板拆模時間除早強水泥及特別規定者外，不得少於下表：

| 牆基礎及 地樑鋼板 | 樑側板 | 柱、牆 | 構板底板 | 長六公尺以下之樑及懸臂樑底部 | 長六公尺以下之樑及懸臂樑底部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二天 | 三天 | 六天 | 十二天 | 十五天 | 二十一天 |

七、整修

(一)	拆模時不得損傷混凝土，模板於再度使用前，須將板面鐵釘、混凝土渣料清除，釘防水夾板補縫隙，以待再次使用。

(二)	模板拆除後混凝土表面若凸凹不平，歪斜凸出等必須鑿除時，承商應負責打除至所需之尺寸，另加拆模後打底粉刷厚度超過3公分時，承商應自行承擔。

(三)	承商應負責整修拆模後之混凝土表面凸出之鐵絲釘、釘木楔等傷人物件。

(四)	模型板拆除後，任何不良或有孔洞，蜂巢現象及超過容許誤差部份之混凝土，經監造人認為鑿除重做或加強補正者，須立即照做，其鑿除範圍及深度，所用修補材料與方法及修補後之養護等均須依照監造人之指示進行，凡未經監造人同意之任何修補，必須鑿除重做。

(五)	螺栓遺留孔應先用鉸刀修刮，清除什物後以濕布填塞，再配合其周圍混凝土之顏色拌合適當之乾漿分層以椿錘實後整平。

(六)	清水混凝土之修補必須於事先徵得監造人同意。

八、承包商應遵從工程慣例及工地人員之指示，確實依照設計圖來施工，如有未盡處，亦應以自己之經驗認知為完成本工程何為所必須之工作，承商均不得推諉或要求加價。

第 八 章　混凝土

本工程包含混凝土品質、拌和、運輸、承包人應有足夠的設備達到要求之品質、拌和、運輸，如品質不符合規範或運輸、生產供應不及時，承商得接獲通知後限期改善或增加設備。

一、材料

(一)	水泥
除另有規定外，其成品品質應符合國家標準CNS61-R1規定之正字牌波特蘭水泥第一型之規範，散裝水運貯均須置於密封之容器中，袋裝水泥須貯於通風、防水、防潮之倉庫中，散裝水泥出廠六個月以上或袋裝水泥出廠三個月以上，不得使用於結構體，其餘使用須經工地認可，儲存材料房應設木台離地至少20公分。凡受潮、結塊或因保管不良而變質之水泥均不得使用。破包之水泥須經監工人員認可後過磅使用。

(二)	細骨材
應通過US NO.4或CNS-386試驗篩之天然砂，比重不得小於2.5，細度模數應在2.3至3.1之間，表面水應低於9%不得含有逾量之雜質，絕對禁止使用或摻雜海砂使用，承商應開具保證切結書交與業主。

(三)	粗骨材
粗骨材應全部停留在US NO.4或五公厘CNS-386試驗篩上，且級配均勻，比重不得小於2.5，使用時表面水應低於2%，顆粒形狀應為圓形或立方形，避免使用條狀或片狀之石粒，骨材之最大粒徑不得大於鋼筋與鋼筋間或鋼筋與模板間距之3/4，各種構材所適宜之最大骨材粒徑如下表：

| 構造物斷面 最小尺寸 (公分) | 粗骨材最大粒徑 (公厘) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 鋼筋混凝土牆、樑、柱 | 鋼筋混凝土板 | 鋼筋混凝土 |
| 6-14 | 12.5-20 | 20-25 | 40 |
| 15-29 | 20-40 | 40 | 40-75 |
| 30-74 | 40-75 | 40-75 | 75 |
| 75公分以上 | 40-75 | 40-75 | 75-150 |

(四)	水
須潔淨不得含有酸、鹼、油、鹽類有機物及懸浮有害物，亦不得使用海水。

(五)	添加物
混凝土中如須添加輸氣劑、減水劑、緩凝劑、速凝劑等，使用均須工地主任認可，其用量應依照產劑製造商的標準來使用。

二、拌合

混凝土拌合均應使用拌合機機拌，材料進入拌合機內30分鐘內必須開始拌合，拌合後靜置不可超過30分鐘，拌合後超過1.5小時則不得再使用。

混凝土各種材料之拌合比例中，在影嚮強度的各種因素中，量重要的為“水灰比”即水與水泥的重量比。

構成混凝土之材料中，骨材與骨材之空隙需由足夠之水泥漿填滿，經過充分攪拌後，使骨材之空隙減至最小值，而形成之混凝成品，而混凝土之強度決定於骨材空隙間之水泥漿硬化後之強度而定，換言之混凝土強度直接取決於水泥漿膠體成份之濃度即水泥與水份配合比之影嚮，由此可知等量水泥下，混凝土之強度與所使用之水量成反比，一般工程混凝土強度與水灰比如下：

| 混凝土強度 Ｆ，Ｓ (kg/cm2) | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般混凝土 水灰比 | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.44 | 0.38 | 0.31 |
| 輸氣混凝土 水灰比 | 0.54 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | — |

工地人員及承商均應體認如要混凝土其有好的強度及耐水性，其配合比例除適宜的工作性外，能維持規定的水灰比要求，為必要的條件。其拌合比例依照附表。

三、運輸

(一)水泥與骨材加入拌合機後30分鐘內必須開始拌合，加以拌合車以拌合速率運至現場，轉速不得少於50轉亦不得多於100轉，如超過100轉改為攪動速率繼續拌合，由開始拌合至澆置時間超過1.5小時或攪拌轉速超過300轉時，該車混凝土不得再使用，承商不得異議。

(二)拌合車於路途不得加水，若坍度與規定不同有所改變，則在指示下，可直接於預拌場設定中，修正其骨材配比及水灰比，不准在現場加水。

(三)送設備及佈置以不致產生混凝土骨材分離為原則，混凝土應儘可能輸送至應澆置之位置，以免因流動而使骨材分離，其輸送速率不得大於現場之澆置速率輸送通路應於事先架設牢固並舖平，不得直接擱於鋼筋及模板上，其下應舖設墊板，以免輸送震動破壞鋼筋及模板梆紮位置，混凝土預拌車不得將剩餘之混凝土棄置於工地內或工地周圍，凡查獲預拌車未經核可之加水時，一律退回。

四、品質控制

(一)預拌混凝土車到達現場後，均應做坍度試驗(30公分高之圖錐桶裝滿混凝土拔除後混凝土坍塌的高度)承商應派專人在場每車均應試做，並檢查材料均質度坍度應依照規定，基礎、樑、板不得大於10公分，柱、牆不得大於14公分，為配合工作性，在水灰比不變之原則下，坍度得予調整，但須經建築師認可方可為之。

(二)試驗之取樣與壓驗

1.	混凝土品質控制工作由承包人負責並在監造人監督下進行，所製造混凝土應依規定於澆置地點取樣，以鋼模製造6”Φ×12”圓柱試體，以供作抗壓強度試驗，採用監造人許可之預拌混凝土時亦依照本辦法辦理之。

2.	混凝土試體製造後應即以玻璃板並金屬板加蓋，並務須以濕草袋覆蓋遮陽，以避免乾燥與受損，經24小時後脫模並置於水中養護至少7天後方可搬動送試。

3.試體由承包人員負責澆製後，按規定試壓材齡(7天、28天)之5天內以業主之名義送達就近之軍公機關試驗，所須試驗費由承包人自理。試體應慎重包裝，保持濕度以免輸送途中受損並失去養護，其因輸送致試體傷毀及張度受影嚮，其責任概由承包人負責。

4.	試體應以不退色並不易脫落之字跡註明工程名稱、工作項目、製造日期並按序編號，若送達試驗室時，其標字無法辨認者，均不得試驗，並視為試體未送，按第(三)條規定辦理，承包人不得提出異議。

5.	本工程應在構造物之基礎、倉床板、壁體、樑柱及屋頂等混凝土構造體施工時，按(1)、(2)、(3)、(4)等規定辦理試體製作。

(1)	每日之混凝土搗灌量超過50M未達100M時四個，超過100M以上時七個。(使用預拌混凝土時每日應增做三個)

(2)	每日之混凝土搗灌量均未達50M之較小工程，至少仍應製作試體四個。

(3)	監造人認為必要時得隨時要求承包商或預拌混凝土供應商，辦理工地試驗製作，承包商不得異議。

(4)	經業主、設計者暨監造建築師以無破壞試驗設備辦理現場試驗合格，做成試驗記錄部份，得免再送檢驗機關試驗。

6.	混凝土之強度以現場製造之試體28天齡期強度為準，但經監造人之認可，得以7天、14天、21天齡期之試體強度折算之。各項經試體(不包括未送或未送足或未按時送達及標誌模糊者在內，以下簡稱各項試體)總數之80%(按四捨五入計)之強度不得低於設計強度，且全部試體之平均強度不得低於設計強度，若經試驗結果未達此規定應視為各項試體試驗不合格，並按罰則規定辦理之。

(三)	現場查驗法
設計者或監造人得隨時以試驗鎚(Test hammer)或其他無破壞試驗工具，就未送檢驗機關試驗之混凝土試體及現場何結構物作查驗，查驗結果強度未達設計強度者，則按罰則規定辦理之，其查驗辦法如下：

1.	構造物表面積每平方公尺取二十點以上作鎚試，查驗面積按實際需要增減之。

2.	結構物所測得之平均讀值計算如下：

(1)	以重複最多之讀值點數為中心標準讀值。

(2)	取標準讀值在三以內之點數總和值之平均讀值。

(3)	以此平均讀值做為結構物混凝土之強度換算依據。

(4)	現場抽試所需之開挖、回填、整地等，其一切費用概由承包人負擔，並依設計者或監造人指示辦理，不得拒絕。

(四)罰則

| 項目 種類 | 製作 試體數量 | 抗壓強度 最低合格標準 | 不合格處理辦法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. 扣減混凝土單價10%之標準 | 2. 扣減混凝土單價25%之標準 | 3. 不合格應拆除重做之標準 |
| 機拌混凝土 一般現場 | Ｎ | 2/3N只合格 fave≧0.9f’c 且全數≧0.8f’c | 一只以上不合格 0.82f’c≦fave＜0.9f’c | 一只以上不合格 0.75f’c≦fave＜0.82f’c | fave＜0.75f’c |
| 預拌混凝土 | Ｎ 除3只供7天作考資試試壓外，其餘4只以上28天試壓。 | 2/3N只合格 fave≧0.96f’c 且全數≧0.85f’c | 一只以上不合格 0.88f’c≦fave＜0.96f’c | 一只以上不合格 0.8f’c≦fave＜0.88f’c | fave＜0.8f’c |
| (1)f’c表示設計強度(即合格強度)，fave表示平均試體強度(即Σf，f表示試體強度，N表示依規定應製作試體數量)。 (2)混凝土有藥劑填加物時其強度折算另依配合試驗決定之。 (3)不合格第(1),(2)項須經承包商會同建築師洽請結構技師(不合格第(1)項得由監造建築師辦理)作結構分析(其費用由承包商負責)，並出具該施工強度確對構造物無安全影嚮之證明後按標準以扣減工程款方式處理，否則均應拆除重做。 |  |  |  |  |  |

試體不合格者或現場結構物查驗不合格者，不論試體查查驗或試驗與查驗同時發生不合格時，均按本條規定處罰。經監造人裁定罰扣工程款者須按扣款一覽表標準辦理，經裁定拆除重做或須補強者，承包人須遵照辦理不得提出任何異議或要求計價。

1.	試體雖有做，但標誌字跡模糊或破損無法試驗者，或未送試或未送足數，每只罰一千元。試體未做每只罰一千五百元。

2.	試體未按時送試但試驗強度合格者，每只仍罰三百元，試驗強度不合格者，由監造人按本條規定裁定處理。

3.	試體試驗報告，倘有疑義，得依建築等法之規定洽請學術機構做鑽心體試驗，以為佐證。

4.	由監造人裁定須補強者，承包人應負責在規定期限內無條件加做，其成果及逾期賠償仍依照本工程合約各項規定辦理。

5.	由監造人裁定須拆除重做者，承包人應負責在規定期限內將結構物無償拆除重做，其成果及逾期賠償仍照本工程合約各項規定辦理。

6.	承包人須於接到業主通知後限期內拆除重做或補強完妥，否則即由業主代辦，其所須一切費用在承包人之工程保證金及應得工程款內扣除之。

(五)	混凝土現場拌合：混凝土之拌合以機械拌合為原則，惟一天搗灌混凝土數量在五立方公尺以下者得以人工拌合之。

【機械拌合】

1.	拌合機使用前應徹底檢查是否有破漏之處，尤其攪拌葉片是否有磨損現象，機器內是否有凝固之混凝土附著，均應事先清除修理，方得使用。

2.	拌合機拌合之一般原則如下：

(1)	一次拌合量不得超過拌合機總容積之五分之三。

(2)	材料投入拌合機內之順序為砂水泥石子水或石子砂水泥水。

(3)	拌合時間為全部材料投入拌合機內後一分半鐘以上(以拌合機外圍行走60公尺左右為原則)。

(4)	拌合完妥之材料應全部倒出後方可投入下次材料。

【人工拌合】

1.	拌合前各種器具應先洗滌清淨，量斗要先校正準備。

2.	先不要加水左右鏟拌水泥川砂往一次、返一次共三次，如顏色均勻，再加石子照樣鏟拌至少三遍乾拌完妥後用水壺、水於混合物照上法鏟拌至少三遍以上，直至顏色均勻調度適宜為止。

3.	拌合工作要一氣做成，中間不得停頓。

4.	混凝土拌成後應即使用，超過30分鐘以上不用者，應予廢棄不得使用。

(六)預拌混凝土

1.	建築物在距離生產預拌混凝土廠一小時半運程以內，承包人得經監造人之認可採用預拌混凝土。

2.	混凝土之配合比由供應商負責設計，在合約履行前，承包人應將供應廠所提出之混凝土材料配比資料送經監造人(副知設計者)認可後採用。

3.	承包人與供應廠商間所訂之合約應符合本施工說明書規定之品質要求，並保證其產品確能達到要求強度。供應商及承包商須依規定及監造人指示隨時在工地製作抗壓試體送驗外，業主及監造人得隨時赴預拌廠抽驗。

4.	預拌混凝土送達工地搗灌時之坍度須與現場拌合混凝土之坍度規定相同。

5.	預拌混凝土得以下列二種方式拌合與運送：

第一類：廠內固定式拌合
在固定拌合機內拌合一又二分之一分鐘以上至混合均勻為止，再裝入攪拌車內，以攪動速率繼續攪拌運達現場至澆完為止。

第二類：運送式拌合
材料直接裝入拌合車內，以該車之拌合速率拌合運至現場，轉數不得少於50轉亦不得多於100轉，如超過100轉，即在該車攪動速率下繼續攪拌，至澆完為止。
無論採用何類預拌混凝土，在水泥與骨材加入拌合機後30分鐘內必須開始拌合，且自水泥與骨材加入拌合機時起至澆置完成止其間不得超過1.5小時或攪拌機轉速不得超過300轉，如超過上述規定，該車混凝土即不得使用，混凝土在運送途中或送達現場後，未經監造人同意不得擅加水或任何物料，經依監造人之指示加水或任何物料之混凝土，承包人應重做坍度試驗。承包人應與供應廠商密切連繫，妥善配合，如有因配合不佳或不符上述規定致使混凝土品質不符要求或影嚮工程時，承包人應對業主負完全負任。

(七)搗灌

1.	混凝土之搗灌須水平舖勻，普通混凝土每層厚度不得超過20公分，鋼筋混凝土每層厚度不得超過15公分。

2.	搗灌混凝土前須先將模型板清掃散濕，牆柱或其他底部下易清掃處，須預留清潔口以便清理並報請監工檢查，所有鋼筋及模型板位置是否正確，經認可後始得進行下一步工作。搗灌時用鋼條或鐵耙等均勻搗實，但慎防繫動鋼筋位置。為求混凝土能緊貼板面，要以木棰在木模外面各處輕敲以除去氣泡，必要時須使用震動器，使混凝土緊密，震動時間不能過久，以水泥逐漸浮出漿面層為止。

3.	混凝土均須妥慎放入模內，不得從遠處投入，最大自上放下高度不得超過1.5公尺。大量混凝土施工，且須用斜槽及吊桶等運送，避免混合料離釋及漏漿。

4.	混凝土內所應裝螺栓吊筋及鐵管等，應為搗灌之同時埋入，不得日後再行鑿孔裝處。

5.	混凝土搗灌無論樓板或其他構件均須一次做完，萬一中途必須停止搗灌時，其施工接縫應設在對結構強度影嚮最小之處。大小樑及樓板之接縫，應設在跨度之中間部份。小樑交接大樑中間時，其與大樑間之接縫應離開交面在二倍小樑之寬度處，其須於接縫處增放斜鋼筋以增強其剪力。在澆築新混凝土之前，其施工接縫必須徹底清除去表面上所在留之污物，並在接縫處以較重稠度之純水泥漿塗滿接縫面始得施工。又板樑與牆柱一次搗灌時應俟牆柱澆灌完成後至少經過兩小時以上始可繼續澆灌其上部所支承之樑及樓板等。

(八)保養

1.	混凝土搗好後用草袋或麻袋遮蓋並經常散水保持潤濕至少三天以上，覆蓋物要清淨不能有污泥或有顏色。

2.	未完全凝固之混凝土不得加以打繫或堆放重物，如當通路之處，應另架跳板以便跨越。

目　　　錄

第 一 章　總則	1

第 二 章　開工準備工作	4

第 三 章　假設工程	5

第 四 章　放樣工程	6

第 五 章　鋼筋及綁紮工程	7

第 六 章　鋼筋彎紮組立工程	8

第 七 章　模板及組立工程	100

第 八 章　混凝土	13

施工說明書